ICS

Q

团   体   标   准

T/ZBH×××— ××××

晶硅光伏组件用材料：第4部分

玻璃标准尺寸

Materials for crystalline silicon photovoltaic modules—Part 3

Standard glass size

(征求意见稿)

××××- ××- ××发布                        ××××- ××- ××实施

中国建筑玻璃与工业玻璃协会  发 布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑玻璃与工业玻璃协会标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

晶硅光伏组件用材料 第4部分：玻璃标准尺寸

1  范围

本文件规定了晶硅光伏组件用玻璃的术语和定义、标准尺寸。

本文件适用于厚度1.6mm～4.0mm应用于166mm、182mm、210mm方形,182mm矩形电池片规格组件玻璃。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而， 鼓励根据本部分达成协议的 双方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本适用于本部分。

GB 11614 平板玻璃

GB/T 30984.1-2015 太阳能用玻璃 第 1 部分：超白压花玻璃

T/ZBH 017-2020  晶硅光伏组件用材料 第1部分：面板玻璃

T/ZBH 018-2020  晶硅光伏组件用材料 第2部分：背板玻璃

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准尺寸 Standard size

适用于166mm、182mm、210mm方形,182mm矩形电池片规格的晶硅光伏组件玻璃制品尺寸。

4  标准尺寸

4.1  166mm方形电池片所用玻璃的尺寸标准值应符合表 1 的规定。

表 1 166mm 方形电池片单/双所用组件用玻璃标准尺寸            单位为毫米

| 组件版型 | 60 片版型 | 66 片版型 | 72 片型 | 78 片版型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺寸（长×宽） | 1750×1033 | 1895×1033 | 2089×1033 | 2259×1033 |
| 其他尺寸供需双方商定。 |  |  |  |  |

4.2  182mm 方形电池片所用玻璃的尺寸标准值应符合表 2 的规定。

表 2  182mm 方形电池片单/双组件用玻璃标准尺寸               单位为 毫米

| 组件版型 | 54 片版型 | 72 片版型 | 78 片版型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺寸（长×宽） | 1716×1128 | 2272×1128 | 2459×1128 |
| 其他尺寸供需双方商定。 |  |  |  |

4.3  182mm /210mm矩形电池片所用玻璃的尺寸标准值应符合表 3的规定。

表 3  182mm/210mm矩形电池片单/双组件用玻璃标准尺寸               单位为毫米

| 组件版型 | 40 片版型 | 55 片版型 | 66 片版型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺寸（长×宽） | 1748×1090 | 2378×1090 | 2378×1297 |
| 其他尺寸供需双方商定。 |  |  |  |

4.4  210mm 方形电池片所用玻璃的尺寸标准值应符合表 4 的规定。

表 4   210mm 方形电池片用玻璃标准尺寸              单位为毫米

| 组件版型 | 54 片版型 | 66 片版型 | 72 片版型 | 78 片版型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺寸（长×宽） | 1756×1128 | 2327×1128 | 2378×1128 | 2459×1128 |
| 其他尺寸供需双方商定。 |  |  |  |  |

4.5 尺寸偏差

4.5.1 边长偏差

| 产品尺寸L | 最大偏差 |
| --- | --- |
| L≤1400 | ±1.0 |
| 1400<L≤2500 | ±1.5 |
| L>2500 | ±2.0 |

矩形光伏玻璃的边长偏差应符合表5的规定。

表 5  边长偏差                                  单位为毫米

4.5.2 对角线偏差

矩形光伏玻璃的对角线应符合表6的规定。

表 6  对角线偏差                               单位为毫米

| 产品尺寸L | 最大允许对角线差 |
| --- | --- |
| L≤2000 | 2.5 |
| 1000＜L≤2200 | 2.5 |
| L＞2200 | 3.0 |

附 录 A

（资料性）

各类型电池片用玻璃尺寸

根据电池片的不同，其他类型电池片用玻璃尺寸，宜参考附表选择。

表A.1  156.75mm 电池片用玻璃尺寸                    单位为毫米

| 60 片版型 | 72 片版型 |
| --- | --- |
| 单玻 | 单玻 |
| 1644×986 | 1949×985 |
| 1659×986 | 1980×985 |

表A.2  158.75mm 电池片用玻璃尺寸              单位为毫米

| 60 片版型 |  | 66 片版型 | 72 片版型 |  | 78 片版型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单玻 | 双玻 | 单玻 | 单玻 | 双玻 | 单玻 | 双玻 |
| 1651×990 | 1658×992 | 1678×996 | 1942×990 | 1987×992 | 2060×992 | 2032×1004 |
| 1653×983 | 1674×990 | 1683×990 | 1973×990 | 1992×992 | 2103×992 | 2066×1162 |
| 1657×991 | 1675×992 | 1743×985 | 1973×996 | 1998×994 | 2159×996 | 2192×999 |
| 1659×996 | 1676×994 | 1755×995 | 1982×999 | 2002×996 | 2160×992 |  |
| 1664×996 | 1680×1002 | 1800×992 | 1989×994 | 2003×994 | 2172×990 |  |
| 1665×994 | 1686×1002 | 1822×995 | 1992×1004 | 2004×994 | 2174×990 |  |
| 1666×985 | 1690×986 | 1834×992 | 1997×993 | 2009×990 |  |  |
| 1667×989 | 1698×1002 | 1835×996 | 1998×990 | 2010×990 |  |  |
| 1669×986 | 1698×1002 | 1836×1002 | 2000×988 | 2011×1002 |  |  |
| 1670×983 | 1698×1004 | 1846×990 | 2002×996 | 2011×1002 |  |  |
| 1670×996 | 1705×999 |  | 2008×989 | 2018×996 |  |  |
| 1677×990 | 1708×1004 |  | 2009×990 | 2018×998 |  |  |
| 1678×996 | 1714×1002 |  | 2012×996 | 2018×1018 |  |  |
| 1678×996 | 1717×990 |  | 2017×997 | 2024×996 |  |  |
| 1680×994 |  |  | 2024×1002 | 2028×994 |  |  |
| 1680×986 |  |  | 2033×995 | 2030×996 |  |  |
| 1683×989 |  |  | 2107×989 | 2031×999 |  |  |
| 1683×990 |  |  |  | 2031×999 |  |  |
| 1683×990 |  |  |  | 2032×1004 |  |  |
| 1684×986 |  |  |  | 2046×996 |  |  |
| 1686×996 |  |  |  | 2174×990 |  |  |
| 1694×986 |  |  |  |  |  |  |
| 1705×999 |  |  |  |  |  |  |
| 1735×975 |  |  |  |  |  |  |
| 1849×996 |  |  |  |  |  |  |

表A.3  163.75mm 电池片对应的玻璃尺寸                单位为毫米

| 66 片版型 |  | 78 片版型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单玻 | 双玻 | 单玻 | 双玻 |
| 1840×1030 | 1872×1026 | 1872×1026 | 2150×995 |
| 1849×1023 | 2198×1026 | 2145×998 | 2198×1026 |
| 1872×1026 |  | 2150×995 | 2216×1019 |
| 2198×1026 |  | 2160×992 |  |
|  |  | 2167×1032 |  |
|  |  | 2175×1023 |  |
|  |  | 2198×1026 |  |

表A.4  166mm 方形电池片用玻璃尺寸                      单位为毫米

| 60 片版型 |  | 66 片版型 | 72 片型 |  | 78 片版型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单玻 | 双玻 | 单玻 | 单玻 | 双玻 | 单玻 | 双玻 |
| 1684×1040 | 1749×1033 | 1875×1071 | 2075×1040 | 2075×1024 | 2194×1033 | 2216×1019 |
| 1745×1033 | 1750×1033 | 1890×1050 | 2083×1033 | 2083×1033 | 2258×1033 | 2258×1033 |
| 1749×1032 | 1767×1040 | 1895×1033 | 2088×1032 | 2088×1032 | 2259×1033 | 2258×1033 |
| 1750×1033 | 1778×1043 | 1906×1042 | 2089×1033 | 2089×1033 | 2261×1033 | 2259×1033 |
| 1756×1033 | 1785×1046 |  | 2089×1033 | 2091×1034 | 2268×1034 | 2288×1043 |
| 1758×1034 | 1786×1042 |  | 2089×1033 | 2105×1040 | 2269×1080 | 2298×1042 |
| 1759×1042 | 1789×1042 |  | 2089×1033 | 2122×1042 | 2274×986 | 2309×1010 |
| 1769×1046 | 1798×1054 |  | 2095×1033 | 2125×1046 | 2274×1042 |  |
| 1770×1046 |  |  | 2098×1034 | 2126×1042 | 2309×1092 |  |
| 1775×1034 |  |  | 2102×1042 | 2126×1040 |  |  |
| 1785×1046 |  |  | 2102×1042 | 2126×1042 |  |  |
| 1798×1054 |  |  | 2105×1040 | 2118×1043 |  |  |
|  |  |  | 2109×1046 | 2142×1054 |  |  |